Cosray Diamond Glitter Green

(Code: 8295C)

INCI Name:                            Calcium Aluminum Borosilicate, Titanium Dioxide,Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Calcium Aluminum Borosilicate                   76.0-86.0%                                             CLRTM-51

TiO2 (Rutile)                                                   14.0-24.0%                                             CLRTM -48

SnO2                                                                  ≤0.6%                                                 CLRTM -48

Appearance:                                   Interference Glitter Green                                   CLRTM 52

Odor:                                                                Odorless                                               CLRTM -52

Particle Size:                                                   40-300μm                                             CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-11.0                                                CLRTM -45

Oil Absorption:                                           2.2-3.2 g/100g                                          CLRTM -46

Density                                                            50-110g/cm3                                                CLRTM -47

Microbiology:                                                <100 cfu/g                                               CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <2ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm