Cosray Crystal Sparkle Gold

(Code: 6251C)

INCI Name:                                           Synthetic fluorphlogopite, Titanium Dioxide, Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                              Test method

Synthetic Mica                                             74.0-86.0 %                                             CLRTM-51

TiO2                                                              14.0-26.0 %                                              CLRTM -48

SnO2                                                                  ≤1.0%                                               CLRTM -48

Appearance:                                                Interference Golden                               CLRTM 52

Odor:                                                                Odorless                                               CLRTM -52

Particle Size:                                                   10-125μm                                             CLRTM -42

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-11.0                                                CLRTM -45

Oil Absorption:                                             50-90 g/100g                                          CLRTM -46

Density                                                              2.5-3.5 g/cm3                                             CLRTM -47

Microbiology:                                                <100 cfu/g                                             CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                       <3ppm

Pb                                                                      <10ppm

Hg                                                                     <1ppm

Sb                                                                      <1ppm

Cd                                                                     <1ppm

Zn                                                                     <50ppm