Cosray Satin Golden

(Code: 3021C)

INCI Name:                                     Mica,Titanium Dioxide,Iron Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Mica                                                        25.0-49.0 %                                                      CLRTM-51

TiO2                                                        41.0-53.0 %                                                     CLRTM -48

Fe2O3                                                   10.0-22.0 %                                                       CLRTM -48

Appearance:                                        Satin Yellow Golden                                         CLRTM -52

Odor:                                                            Odorless                                                    CLRTM -53

Particle Size:                                               5-25μm                                                      CLRTM -42

Median size(D50):                                     8.0-17.0μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension):        4.0-11.0                                                    CLRTM -45

Oil Absorption:                                        50.0-100.0 g/100g                                         CLRTM -46

Density                                                             2.7-3.8g/cm3                                                  CLRTM -47

Microbiology:                                          <100 cfu/g                                                     CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                               <3ppm

Pb                                                               <10ppm

Hg                                                              <1ppm

Sb                                                              <2ppm

Ba                                                             <50ppm

Cd                                                             <1ppm

Cr                                                              <100ppm

Cu                                                             <50ppm

Ni                                                              <200ppm

Zn                                                             <50ppm