Cosray Super Violet

(Code: 2003C)

INCI Name:                                              Mica, Titanium Dioxide, Tin Oxide

Chemical Composition:                                                                                                Test method

Mica                                                                   44.0-55.0%                                           CLRTM-51

TiO2 (Rutile)                                                      45.0-55.0%                                           CLRTM -48

SnO2                                                                      ≤1.0%                                             CLRTM -48

Appearance:                                                    Interference Violet                                CLRTM -52

Odor:                                                                   Odorless                                             CLRTM -53

Particle Size:                                                     10-60μm                                              CLRTM -42

Median size(D50):                                           18.0-28.0μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension):           4.0-11.0                                                  CLRTM-45

Oil Absorption:                                             45.0-75.0g/100g                                       CLRTM -46

Density                                                               2.9-3.7g/cm3                                                CLRTM -47

Microbiology:                                                 <100 cfu/g                                              CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                CLRTM -55

As                                                                         <3ppm

Pb                                                                        <10ppm

Hg                                                                       <1ppm

Sb                                                                       <2ppm

Cd                                                                      <1ppm

Zn                                                                      <50ppm