Cosray Brilliant White

(Code: 1005C)

INCI Name:                                           Mica, Titanium Dioxide

Chemical Composition:                                                                                                       Test method

Mica                                                              72.0-82.0%                                                       CLRTM -51

TiO2 (Rutile)                                                18.0-28.0%                                                       CLRTM -48

Appearance:                                                  Silver white                                                    CLRTM -52

Odor:                                                             Odorless                                                          CLRTM-53

Particle Size:                                                 10-75μm                                                         CLRTM -42

Median size(D50):                                        26-40μm

pH-Value(10% Aqueous Suspension):        4.0-11.0                                                          CLRTM -45

Oil Absorption:                                            55.0-95.0g/100g                                             CLRTM -46

Density                                                          2.6-3.2g/cm3                                                  CLRTM -47

Microbiology:                                               <100 cfu/g                                                     CLRTM -54

No gram negative

Heavy Metals:                                                                                                                     CLRTM -55

As                                                                  <3ppm

Pb                                                                 <10ppm

Hg                                                                <1ppm

Sb                                                                 <2ppm

Cd                                                                <1ppm

Zn                                                                <50ppm